**Паспорт качества**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дорожная адгезионная добавка Препарат****ДАД-1** марка А | **Дата отгрузки:**  | **16.08.18 г.** |
| **№ партии:**  | **78/18** |
| **Дата изготовления:**  | **17.07.18 г.** |
| **Тара:** | **Металлические бочки, 200 кг** |
| **Количество мест:**  | **10** |
| **Масса нетто:**  | **2000 кг** |
| СТО 22320188-001-2014 |  |
|  |  |  |
| **Показатель** | **Требования**  | **Результаты анализа** |
| **Внешний вид и цвет** | **Вязко-текучая масса коричневого или тёмно-коричневого цвета** | **Соответствует** |
| **Условная вязкость по ВЗ-5 при 60˚С** | **50** | **20** |
| **Массовая доля воды и легколетучих веществ, %, не более** | **2,0** | **0.73** |
| **Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси в концентрации 0,3-0,8%,баллы, не менее** | **4** | **Соответствует** |
| **Транспортировка:**Продукт не относится к опасным грузам.  |
| **Заключение ОТК:**Качество продукции соответствует СТО 22320188-001-2014.  |
| **Гарантийный срок хранения:**12 месяцев с даты изготовления в оригинальной герметичной упаковке. По истечении гарантийного срока продукт может быть использован по назначению при соответствии показателей качества |
|  |  |  |
| ***Начальник ОТК*** ***Н.В.Тихонравова*** |  |  |