**Паспорт качества**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дорожная адгезионная добавка Препарат**  **ДАД-1**  марка А | | **Дата отгрузки:** | **16.08.18 г.** | | |
| **№ партии:** | **78/18** | | |
| **Дата изготовления:** | **17.07.18 г.** | | |
| **Тара:** | **Металлические бочки, 200 кг** | | |
| **Количество мест:** | **10** | | |
| **Масса нетто:** | **2000 кг** | | |
| СТО 22320188-001-2014 | |  | | | |
|  | |  | | |  |
| **Показатель** | | **Требования** | **Результаты анализа** | | |
| **Внешний вид и цвет** | | **Вязко-текучая масса коричневого или тёмно-коричневого цвета** | **Соответствует** | | |
| **Условная вязкость по ВЗ-5 при 60˚С** | | **50** | **20** | | |
| **Массовая доля воды и легколетучих веществ, %, не более** | | **2,0** | **0.73** | | |
| **Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси в концентрации 0,3-0,8%,баллы, не менее** | | **4** | **Соответствует** | | |
| **Транспортировка:**  Продукт не относится к опасным грузам. | | | | | |
| **Заключение ОТК:**  Качество продукции соответствует СТО 22320188-001-2014. | | | | | |
| **Гарантийный срок хранения:** 12 месяцев с даты изготовления в оригинальной герметичной упаковке. По истечении гарантийного срока продукт может быть использован по назначению при соответствии показателей качества | | | | | |
|  |  | | |  | |
| ***Начальник ОТК***  ***Н.В.Тихонравова*** |  | | |  | |